附表1

挡土墙尺寸抽查结果汇总

| 位置 | 抽查总数 | 合格点数 | 设计值（m） | 实测值（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K2+930 | 8 | 8 | 1 | 1.14 |
|  |  |  |  | 1.15 |
|  |  |  |  | 1.06 |
|  |  |  |  | 1.05 |
|  |  |  |  | 1.09 |
|  |  |  |  | 1.05 |
|  |  |  |  | 1.05 |
|  |  |  |  | 1.00 |

附表2

挡土墙混凝土强度抽查结果汇总

| 位置 | 抽查总数 | 合格点数 | 合格值 | 实测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K2+930 | 8 | 8 | 25 | 31.6 |
|  |  |  |  | 27.4 |
|  |  |  |  | 32.5 |
| K4+746 |  |  |  | 29.8 |
|  |  |  |  | 32.9 |
|  |  |  |  | 40.7 |
|  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  | 29.8 |

附表3

原材料抽查情况汇总表

| 施工单位 | 样品名称 | 参数 | 检测 组数 | 合格 组数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江西天丰建设集团有限公司 | 机制砂（0-4.75mm） | 含泥量 | 1 | 1 |
|  |  | 泥块含量 | 1 | 1 |
|  |  | 颗粒分析 | 1 | 1 |
|  |  | 表观密度 | 1 | 1 |
|  | 桥涵工程碎石 （5-10mm） （10-20mm） | 含泥量 | 2 | 2 |
|  |  | 泥块含量 | 2 | 2 |
|  |  | 颗粒分析 | 2 | 2 |
|  |  | 针、片状颗粒含量 | 2 | 2 |
|  |  | 压碎值 | 1 | 1 |
|  |  | 密度 | 2 | 2 |
|  |  | 吸水率 | 2 | 2 |

附表4

监理、施工单位质保资料抽查情况汇总表

| 序号 | 单位名称 | 存在的问题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内蒙古交通建设监理咨询（集团）有限公司 | 1.水泥混凝土立方体强度监理未抽检。 2.无碎石5-10mm、10-20mm抽检资料。 3.未对K1+230处路基填料进行复测。 4.水泥混凝土配合比使用许可证缺减水剂含量、无水、粉煤灰、减水剂检验报告。 5.碎石使用许可证未做泥块含量试验。 6.10-25mm碎石使用证中与粗集料试验检测报告规格不一致（报告中规格为10-20mm）。 7.土工试验检测报告（BG-2025-0727-TGJ-0001）未做CBR试验，报告中工程部位与使用许可证不一致。 |
| 2 | 江西天丰建设集团 有限公司 | 1.分部分项工程划分漏项（缺交安工程）。 2.试验报告格式中缺少报告编号、主要仪器设备及编号、环境条件等相关内容。 3.水泥混凝土配合比试验检测报告（BG-2025-TPB-0008)未提供配合比说明书，未提供减水剂、粉煤灰、水检测报告。 4.粗集料无合成级配资料。 5.10-25mm粗集料试验检测报告BG-2025-CJL-0007)检测结论错误（筛余率超规定值，检测结论均为合格）。 6.水泥混凝土立方体抗压强度试验检测报告（BG-2025-TYH-0088)试块成型日期早于来样日期。 7.筛分试验记录格式缺少损失率等。 8.2025.7.2细集料筛分试验记录平行试验未按规范进行细度模数计算，试验报告未检测泥块含量、有机质含量参数。 9.路基填料许可证中液塑限未做平行试验，未作CBR试验。 10.锚杆框架梁现场检测项目漏检（锚杆框架梁纵向间距，注浆压力，砂浆同条件7d强度）。 11.水准测量原始记录为电子版，缺少原始记录。 |
| 3 | 江西天丰建设集团 有限公司工地试验室 | 1.容量瓶、塞尺未贴检校卡。 2.外检室无仪器出入库台账。 3.力学室缺湿度控制设施。 |

附表5

施工安全内业基础管理资料抽查情况汇总表

| 序号 | 单位名称 | 存在的问题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内蒙古交通建设监理咨询有限公司 | 1.近期市局转发有关安全生产文件未传达学习落实到位。 2.未对施工单位二季度平安工地自我评价进行复核；未按月进行监理自我评价（仍按季度自评）。 3.缺少6、7、8月安全生产例会资料。 4.《安全生产责任制及考核制度》中未明确各岗位安全生产责任，未明确考核标准和时间。 |
| 2 | 江西天丰建设集团有限公司 | 1.市局转发部分有关安全生产文件未及时传达学习落实到位。 2.安全生产例会缺少照片资料。 3.安全生产培训教育制度未编入安全制度汇编中，安全生产培训教育制度中未明确项目部人员每年培训时长。 4.未按照2025年安全培训教育计划开展培训教育，其中7月2日安全培训教育记录未标学时。 5.全员安全生产责任制制度不规范，只有各岗位安全生产职责与责任，无考核相关内容。 6.未按照《安全生产检查及隐患整改制度》要求开展安全生产检查，其中5-6月防汛隐患排查检查记录发现问题未闭环整改，无照片资料。 7.平安工地建设考核不规范，季度自我评价未报监理复核，未按月开展自查自纠。 8.无施工安全专项风险评估报告。 9.施工安全日志未独立成册；施工日志中工程负责人、记录人均未签字；记录内容与记录人笔迹不一致。 10.项目主要负责人带班生产制度中未明确带班频率要求；领导带班安全检查记录表中，带班领导未签字。 11.安全生产会议记录中无照片资料。 12.安全生产费用台账票据均为销货单，无发票。 13.特种作业人员台账中有挖机、装载机、压路机人员；特种人员电工李政无巡查检查记录。 14.防火灾专项应急救援预案中，未明确领导小组成员，整体预案不具有可操作性。 |

附表6

监理企业信用评价汇总表

| 序号 | 监理企业名称 | 失信行为及代码 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内蒙古交通建设监理咨询（集团）有限公司 | 未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的JJX101019（3分/次） | 3 |

附表7

工地试验室信用评价汇总表

| 序号 | 工地试验室名称 | 失信行为及代码 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江西天丰建设集团有限公司工地试验室 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求JJC202011（扣3分/类） | 3 |

附表8

施工企业信用评价汇总表

| 序号 | 合同段 | 失信行为及代码 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江西天丰建设集团有限公司 | 因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大GLSG2-3-16（2分/次） | 2 |
|  |  | 施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放GLSG2-6-2（2分/次） | 2 |